Известь – общий термин, которым обозначают как обожженную негашеную известь, так и гидратную (гашеную водой) известь.  Производство гидратной извести приведено в [3,10,68,69]. Негашеную известь получают путем обжига до удаления углекислоты (СО2) кальциевомагниевых горных пород в печных агрегатах. Химический состав. Известь состоит из следующих основных соединений: CaO, MgO, 2CaOхSiO2, 4CaOхAl2O3хFe2O3, 12CaOх7Al2O3, 3СаОхМgОх2SiО2, CaCO3 (табл. 1; 6). По количеству содержащихся в извести силикатов и алюмоферритов кальция, придающих ей гидравлические свойства, различают известь воздушную (менее 40%) и известь гидравлическую (более 40%). По виду основного оксида (CaO, MgO) воздушная известь по ГОСТ 9179-77  подразделяется на кальциевую (MgO ≤ 5%), магнезиальную (MgO = 8…20%) и доломитовую (MgO = 21…40%). В России производится в основном известь воздушная кальциевая. Общее производ-ство гидравлической, магнезиальной и доломитовой извести не превышает 1,5%. Известь воздушная негашеная кальциевая, магнезиальная или доломитовая производится в печных установках в виде кусков (комьев), зерен или порошка.

Физико-механические свойства негашеной извести. Негашеная известь может иметь цвет от белого до черного. Известь является кристаллическим телом (рис.1). Оксиды кальция CaO и магния MgО обладают кристаллической решеткой кубической сингонии. Длина ребра куба CaO равна 0,4797 нм,  MgO=0,4203 нм, чем объясняется более высокая средняя плотность доломитовой извести по сравнению с кальциевой. Плотность CaO и MgO зависит от свойства исходной карбонатной породы, условий ее обжига и изменяется в пределах 3000…3600 кг/м3 (табл. 1).  Объемная плотность извести (кажущаяся плотность) зависит от объема пор, который обычно составляет 20…35% общего объема извести. Насыпная масса извести еще меньше (табл. 2). Насыпная масса извести заводского изготовления фракции 15…50 мм изменяется в пределах 880…960 кг/м3, с кусками большего размера – примерно на 10% ниже, а молотой и тонкомолотой – на 12…15%  выше указанной величины. Твердость извести по международной шкале колеблется в пределах 2…3. Предел прочности при сжатии извести изменяется от 3 до 7 МПа и зависит от свойств карбонатного сырья, вида примесей, режима обжига. Угол естественного откоса для извести с размером кусков 50…15 мм составляет 50…550. Коэффициент теплопроводности λи [Вт/(м.К)] и теплоемкость си [Дж/(кг.К)] кальциевой извести:

из известняка

λи = 1,163 (– 1,011 – 0,66х10-3t  + 1,513х10-3po);		            (1)

из мела

4,19х10356                                     λи = 1,163 (0,79 – 0,49х10-3 t);                                      (2)

си  =  (11,86 + 1,08х10-3T – 1,66.105хT-2).           (3)

Таблица 1. Характеристика кристаллов CaO, MgO и их соединений 
в негашеной извести

| Соединение | Формула | Плотность, кг/м3 | Температура плавления, 0С | Кристаллическая система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид кальция | CaO | 3320…3340 | 2570 | Кубическая |
| Оксид магния | MgO | 3000…3400 | 2800 | » |
| Периклаз | MgO | 3580 | 2800 | » |
| Двухкальциевый силикат | 2CaO. SiO2 (β-форма) | 3400 | 1438 | Моноклинная |
| Четырехкальциевый алюмоферрит | 4CaOхАI2O3хFe2O3 | 3770 | 1415 | Ромбическая |
| Алюминат кальция | 12CaOх7Al2O3 | 2690 | 1455 | Кубическая |
| Мервинит | 3СаОхМgОх2SiO2 | 3030 | 1750 | Моноклинная |

Таблица 2. Физико-механические свойства негашеной комовой извести

| Вид извести и исходной карбонатной породы | Плотность объемная ρо, кг/м3 | Насыпная масса ρн, кг/м3 | Истира-емость, % | Предел прочности при сжатии, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Известь кальциевая Известняк | 1380 2553 | 1100 1462 | 51,6 1,9 | 5,6 42 |
| Известь гидравлическая Известняк | 1450 2650 | 945 1430 | 50 1,3 | 4,5 75 |
| Известь кальциевая Мел | 1010 1462 | 731 975 | 22,5 14 | 5,1 4,6 |
| Известь доломитовая Доломит | 1720 2640 | 1060 1480 | - 1,5 | 6,1 6,2 |