Нагрев известняков в интервале температур 200…800оС сопровождается их значительным растрескиванием, увеличением объема на 2…4% и снижением предела прочности на сжатие на 40…70%. Нагрев мела, наоборот, сопровождается повышением предела прочности на раздавливание (табл. 17). При дальнейшем нагревании происходят термическая диссоциация  карбонатов кальция и магния, рекристаллизация и спекание образующихся оксидов кальция и магния, образование силикатов и алюмоферритов кальция 
(табл. 18).

Термическая диссоциация СаСО3 – обратимая гетерогенная реакция, ее направление зависит от температуры и упругости диссоциации карбоната Рсо2 и не зависит от количества реагирующего вещества.

Зависимость упругости диссоциации чистого СаСО3 от температуры:

| Температура, оС | 630 | 700 | 743 | 800 | 820 | 830 | 840 | 852 | 870 | 898 | 904 | 937 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рсо2, кПа | 0,53 | 3,57 | 8 | 24,4 | 31,3 | 34,1 | 41,5 | 50,8 | 71 | 101,3 | 117 | 180 |

Таблица 17. Предел прочности на раздавливание мелового сырья при нагревании образцов со скоростью 200оС/ч [3, 9]

| Температура нагревания, оС | Мел комовый | Предел прочности (МПа) для брикетов из мела месторождений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Райгородского | Белогоровского | Голосниковского |
| 100…110 | 3,40…6,50 | 0,96 | 0,88 | 0,86 |
| 300 | 6,40 | 1,08 | 0,81 | 0,62 |
| 500 | 7,90 | 1,44 | 3,00 | 1,30 |
| 700 | 15 | 10,08 | 8,25 | 3,74 |
| 900 | 20,70 | 12,60 | 47,08 | 4,80 |
| Таблица 18. Важнейшие реакции, протекающие при обжиге карбонатных пород на известь |
| Реакция | Формула с учетом молекулярных масс | Тепловой эффект при 20оС, кДж |
|  |  | на 1 кг исходного минерала | на 1 кг продукта |
| СаСО3 | СаСО3 = СаО + СО2 100,09 56,08 44,01 | - 1780 | - 3185 |
| МgCO3 | MgCO3 = MgO + CO2 84,32 40,31 44,01 | - 1300 | - 2715 |
| CaCO3х хMgCO3 | CaCO3хMgCO3 = CaO + MgO + 2CO2 184,41 56,08 40,31 88,02 | - 1560 | - 2965 |
| Белит 2СаОхSiО2 | 2СаО + SiО2 = 2 СаОхSiО2 112,16 60 172,16 | Нет свед. | + 716 |

Температура диссоциации карбонатов кальция и магния. Для чистого СаСО3 упругость диссоциации равна атмосферному давлению (101,3 кПа) при 898оС. Для природных карбонатных пород эта величина изменяется в значительных пределах. Например [9], для сырья ряда месторождений  получена следующая температура диссоциации СаСО3 при атмосферном давлении, оС:

Мел  Райгородского месторождения                                    892

Мел  Голосниковского             --  «  --                                  895

Известняк  Голубовского         --  «  --                                  900

Известняк  Усть-Ангинского   --  «  --                                  916

Мрамор                                                                                 921

При обжиге известняка в шахтных и вращающихся печах температура диссоциации  на поверхности кусков снижается до 810…850оС. Углекислый магний разлагается при температуре 710оС. Диссоциация доломита в шахтной печи наблюдается уже при 600оС, во вращающейся печи – при 700оС [ 3,10].

Cкорость диссоциации карбонатов зависит от температуры обжига (рис. 1), коэффициента теплоотдачи от газов к материалу, теплопроводности и микроструктуры материала.

Рис. 1. Влияние температуры обжига на скорость продвижения зоны диссоциации в куске известняка по данным:

1 – С. Фурнаса, 2 – Б. И. Китаева

Время полной диссоциации куска известняка   [9], ч:

,                               (7)

где  R – начальный радиус куска, м; qдис. – расход тепла на диссоциацию 1 м3 СаСО3 и на нагрев СаО от температуры ядра до температуры среды (данные см. ниже); tп и tр – температура поверхности куска и температура реакционной зоны, оС; λи – коэффициент теплопроводности СаО, Вт/ (мхчхоК);  
ƒ – коэффициент формы (табл. 19).

Таблица 19. Геометрический коэффициент формы (ƒ)

| Форма куска | По экспериментальным данным | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  | известняк массивный | известняк рыхлый | мел |  |
| Шар | 2,07 | 2,62 | 2,78 | 3,00 |
| Куб | 2,04 | 2,08 | 2,18 | 2,20 |
| Цилиндр | 1,78 | 1,86 | 1,82 | 2,00 |
| Пластина | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |