Основными составными узлами шахтной пересыпной печи являются узел подготовки шихты, загрузочное устройство, шахта, выгрузочное 
устройство.

1.1.1. Узел подготовки шихты. Подготовку шихты (смеси топлива и сырья) производят объемным или весовым дозированием сырья и топлива из соответствующих бункеров. Дозирование осуществляют при помощи лотковых качающихся или лотковых электровибрационных питателей. Современные печи оборудуют весовыми дозаторами.

Узел автоматической весовой дозировки шихты с лотковыми кача-ющимися питателями (рис. 5) включает бункер сырья 7 и бункер топлива 13, течки 3, 6 и 14, лотковые качающиеся питатели (табл. 18) сырья 5 и топлива 15, рычажный измеритель массы 9, дозирующий бункер 11 с затвором 12 
и рычаги 1, 2, 4.

Рис.5. Автоматический весовой дозатор шихты

Дозатор шихты работает следующим образом. Известняк из бункера 7 по течке 6 лотковым рычажным питателем 5 подается в дозирующий бункер 11, который подвешен к бункерам 7 и 13 при помощи тросов 8 и тяг 10. По мере заполнения бункера известняком измеритель массы 9 приближается к равновесию, фиксируемому конечным выключателем. Как только масса известняка в бункере достигнет установленной величины, измерительная система выключает электродвигатель питателя 15, который из бункера 13 по течке 14 подает твердое топливо в дозирующий бункер 11. Когда общая масса шихты в бункере достигнет заданного значения, измеритель массы выключит питатель 15. При возвращении в нижнее положение ковш 16 скипового подъемника 17 нажимает на рычаг 1, который через рычаги 2 и 4 открывает затвор 12 дозирующего бункера, и материал по течке 3 ссыпается в ковш. При движении ковша вверх система рычагов 1, 2 и 4 под действием контргруза прочно закрывает затвор дозирующего бункера 12. Командный аппарат включает лотковый питатель 5, и цикл дозирования шихты повторяется. К моменту возвращения ковша в нижнее положение дозирующий бункер 11 вновь заполнен шихтой. Более плавное регулирование подачи кусковых и сыпучих материалов достигается применением электровибрационных питателей. Дозаторы такой конструкции работают на печах мощностью до 100 т извести в сутки.

Автоматический весовой дозатор типа ВАД-200-199 (2 ДИК-200) предназначен для дозирования известняка массой 1,4 т/м3 и кокса с насыпной массой 0,35…0,45 т/м3. Весы стационарные, неравноплечные. Материал подается в дозировочный бункер двумя подвесными электровибрационными питателями. Управление дозаторами электропневматическое дистанционное. Взвешивание известняка и кокса производится последовательно в одном бункере с одновременным выпуском дозы. Циферблатный указатель снабжен бесконтактными датчиками, что позволяет дистанционно включать необходимую дозу. Технические характеристики дозатора приведены в табл. 22.

Устройство весовое дозирующее типа 2ДИУ-1000 Опытного завода порционных автоматов разработано для использования на шахтных печах для выпуска извести. Устройство состоит из двух автоматических дозаторов дискретного действия: дозатора известняка и дозатора твердого топлива. Дозирующий бункер установлен на четырех тензометрических датчиках. Техническая характеристика дозатора приведена в табл. 22.

Таблица 22. Технические характеристики весовых дозаторов

| Показатели | 2ДИУ-1000 | Типа АДУП | ВАД-200-199 (2ДИК-200) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | известняк | топливо | АВДИ-1200Ф | АВДИ-425Ф |  |
| Пределы взвешивания, кг: |  |  |  |  |  |
| наименьший | 400 | 25 | 200 | 80 | 20 |
| наибольший | 1000 | 100 | 1200 | 600 | 200 |
| Допускаемая погрешность дозирования, % | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 |
| Цена деления указателя, кг | 5 | 0,5 | 2 | 1 | - |
| Время цикла дозирования, с | 60 | 60 | 45 | 45 | 70 |
| Давление воздуха, МПа | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Объем дозировочного бункера, м3 | 1,0 | 0,25 | - | - | 0,7 |